제 품 규 격 서

품 명	구조 방호복 (ATHLETIX™)
참 고 사 진
용 도	화재 진압 및 구조 작업 시 구조자의 신체를 화염 등으로부터 보호하기 위한 보호복
제 원
□ 재 질 (3중 구조) -외피 : NEW PBI® STRETCH 원단에 KEVLAR®이 포함된 재질로 부피가 작고, 신축성이 좋아 활동성을 보장함. 열 차단 성능이 우수함. (무게:7.4 oz/yd2) - 라이너: NOMEX®NANO 재질로 얇고 가벼워 통기성이 우수함 - 내피: GORE®CROSSTECH® BLACK재질은 광범위한 내부 조건에서도 최고의 통기성을 가능하게 하며, 착용자의 열 스트레스를 줄여주고, 땀을 빠르게 배출함. - 반사테이프: 3M™SCOTCHLITE™COMFORT TRIM 재질은 주야간의 가시성을 확보하며 열에 강하고 통기성이 우수함 □ 자 켓 - 수직 이음새가 전면과 후면에 위치하여 SCBA 착용시 부피를 줄여주줌 - 카라는 후드 및 헬멧을 착용 시 간섭 없이 목을 보호 할 수 있는 부드러운 재질로 카라 안쪽의 벨크로로 사이즈 조절이 가능함 - 등판 카라 윗쪽으로 DRD(Drag rescue Device) 손잡이가 부착되어 SCBA를 착용 상태에서도 손쉽게 사용 가능 -착용자의 활동성을 보장, 땀 배출과 열차단 기능을 유지하기 위해 소방복의 내피의 등판은 KEVLAR® 메쉬, 스트레치 소재로 구성됨 - 허리에 엘라스틱 패널을 더하여 착용감이 편안함

- 팔꿈치 관절의 움직임을 고려한 유선형 디자인

- 두께가 얇고 빠르고 쉽게 채결이 가능한 Zipper Gripper™지퍼를 사용하여 전면을 완전히    커버함

- 전면 주머니 두 개에 그립 탭이 있어 장갑을 낀 상태에서도 쉽게 물건을 넣고 꺼낼 수 있음

- 이중 텔레스코프 타입의 소매는 외부의 물과 열을 차단, 보호해줌

- 외피와 내피/라이너를 쉽게 분리 할 수 있어 세탁 시 편리함

□ 하  의

-  조절식 벨트로 처리되어 착용감이 좋음

-  리버스 부츠컷 디자인으로 바지 뒷쪽 아랫단 앞쪽보다 짧아 쉽게 마모되지 않도록 함

-  로우 라이즈 디자인의 밑위가 깊어 입고 벗기가 쉬움

-  라이너와 내피에 신축성이 있어 착용상태에서 동작 시 제약이 없음

-  바지 인심(가랑이)의 디자인은 모든 방향으로 스트레칭 가능

-  허리 측면에 엘라스틱 밴드 처리가 되어 착용감이 좋음

-  무릎에 SILZONE® 무릎패드가 덧대어져 현장에서 무릎으로 기는 경우 열과 파편으로부터 무릎을 보호함

- 쉽고 빠르게 열고 닫을 수 있도록 사선형의 그립 탭을 더한 포켓이 두 개 있음

- 외피와 내피/라이너를 쉽게 분리 할 수 있어 세탁 시 편리함

- H 타입의 립코드 멜빵으로 금속 소재를 사용하지 않았으며, 바지를 입고 벗기가 쉬움

□ 성 능:

- TPP (열방호 성능 시험 _Thermal Protective Performance) : 42.1

- THL (통기성 성능 시험, 열배출 _ Total Heat Loss) : 303.0

□ 인  증

- 미국 NFPA 1971 충족함

□ 사이즈

□ 색 상 : Black-blue 와 Gold 중 선택

□ 구 성 : 상의, 하의

〈납품조건〉

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건

□ 소방복 규정에 따른 NFPA1971 인증 서류 제출