제 품 규 격 서

품 명

간이용 내화학 장갑 [KEMBLOK™]

참 고

사 진

용  도

간이용으로 사용 가능한 내화학 장갑으로 화학, 바이러스, 미생물 처리 등

다방면으로 사용 가능

제  원

□ EN 420:2003 +A1:2009. EN374-1:2016, EN374-5:2016의 기준의 CE 인증 취득 제품

□ 재  질 : seven-layer의 내화학 라미네이트 재질, 실리콘 및 라텍스 free

□ EN ISO３:2016ー타입 A 의 화학 물질 및 미생물에 대한 보호장갑 침투레벨 6 일것

□ 바이러스 성 침투 포함 화학 물질 및 미생물에 대한 보호 장갑 EN ISO3742:2014

AQL 성능 수준 3 일 것

□ EN 420:2003+A1:2009의 5.2 절에 따른 손가락 기민성 레벨 5일 것

□ Kemblok™ 장갑 착용 후 장갑을 추가 착용하거나, 면장갑 착용 후 Kemblok™ 장갑 착용이 가능함

□ 사용 가능 온도 : -40℃ ~ 70℃

□ 화학 전쟁 작용제에 대한 내구성

작용제 (화학무기)	관통 시간 (시간)
머스타드 작용제 (HD)	> 48
사린 (GB)	> 48
소만 (GD)	> 48
VX	> 48

□ 색  상 : 회 색

□ 사이즈 : S, M. L

□ 구  성 : 간이용 내화학 장갑 10족

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 내화학 장갑의 제작사로 제작공정의 인증을 득한 제품 (제작사 인증서 제출)